## Slide 1: Praktické aplikace FKS
2026/27

## Slide 2: Vznik kondenzovaného systému
Obrázek převzat z: Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017
E0 - vazebná energie
E0 >> kBT  permanentní (chemická) vazba
E0 ≥ kBT  vazba se může rozpadnout resp. restrukturalizovat vlivem teploty

## Slide 3: Kohezní energie
rozhoduje o tom, zda dojde ke kondenzaci (koheze = soudržnost)
krystal může být stabilní pouze tehdy, je-li jeho celková energie nižší než celková energie atomů (resp. molekul) ve volném stavu
Ekoh > 0 – dojde ke kondenzaci
Ekoh < 0 – nedojde ke kondenzaci
Ekohezní = Evolných atomů - Ekondenzované látkyky

## Slide 4: Periodická soustava prvků
MFP paper s.r.o., Přerov, ČR

## Slide 5: Energetická bilance vazby Na-Cl
Na + 5,14 eV  Na+ + e-
e- + Cl  Cl- + 3,61 eV
Na+ + Cl-  Na+Cl- + 7,9 eV
ionizační energie
elektronová afinita
kohezní energie
7,9 eV - 5,1 eV + 3,6 eV = 6,4 eV

## Slide 6: Hustota elektronového rozdělení v základní rovině NaCl
Schoknecht G.: Z. Naturforschg. 12a (1957) 983.

## Slide 7: Energie krystalu KCl, vztažená na molekulu
Kittel Ch.: Introduction to Solid State Physics. Eight Edition, Willey International Edition 2005.

## Slide 8: Příklady „pokročilých“ materiálů
biodegradabilní materiály (medicínské aplikace)
„chytré“ materiály
superlehké slitiny a kompozity
superplastické materiály
nanokompozity
…

## Slide 10: „Chytré“ materiály
materiál, který se po poškození sám opraví (inspirace v živé přírodě…)
dobře vyřešeno u plastů
v poslední době dobré výsledky i u některých kovových slitin (sebeopravovací akt je zapotřebí inicializovat např. zahřátím poškozeného místa)
Me 262
Kunz, J.: JuveMatter 2016 Kumar, N.et al.: Adv. Mater. Lett. 2020, 11(6), 20061521

## Slide 11: Self-sealing polymery
Adv. Mater. Lett. 2020, 11(6), 20061521

## Slide 12: „Self-healing“ procesy ve stavebnictví
Kunz, J.: JuveMatter 2016
Antické stavby: - kameny spojovány maltou (směs vápna a vulkanického popela). Trhlina  dešťová voda  rozpouštění vápna  roztok zaplaví trhlinu  odpaření vody a zacelení trhliny.
Samouzdravování betonu:
- biomineralizace kapsle s mléčnanem vápenatým + vhodné bakterie (Bacillus pseudofirmus, Sporosarcina pasteurii, Arthrobacter crystallopoietes - přežijí v betonu až 200 let).
Trhlina  voda  bakterie „ožijí“ a metabolicky přeměňují mléčnan vápenatý na lepkavou směs s uhličitanem vápenatým  zacelení trhliny.

## Slide 13: Millerovy indexy mřížových rovin

## Slide 14: Millerovy indexy
x
y
z
(h k l)
1/x; 1/y; 1/z
1/1; 1/1; 1/∞
(1 1 0)

## Slide 15: Millerovy indexy (roviny)
- příklady rovin v sc

## Slide 16: Millerovy indexy (značení směrů)

## Slide 17: A ještě několik příkladů značení směrů a rovin...
roviny:
směry:
{100}
{110}
{111}
- konkrétní jeden směr: hkl - všechny krystalograficky ekvivalentní směry: hkl

## Slide 18: Roviny v h.c.p.

## Slide 19: Roviny v h.c.p.
https://www.xray.cz/kurs/
a4
ADHF - (? ? ? ?)
CDGH - (? ? ? ?)
ABGH - (? ? ? ?)
ADGE - (? ? ? ?)

## Slide 20: Roviny v h.c.p.
https://www.xray.cz/kurs/
a4
ADHF - (0 0 0 1) - basal
CDGH - (0 1 -1 0) - prismatic
ABGH - (1 1 -2 0) - prismatic
ADGE - (1 0 -1 1) - pyramidal

## Slide 21: Bravaisovy buňky

## Slide 22: Bravaisovy buňky – anglické názvy

## Slide 23: Struktura chloridu sodného
Cl-
Na+
báze
mřížka fcc
NaCl (a=0,56 nm), LiH (a=0,41 nm), KCl, PbS, AgBr, MgO, MnO, KBr

## Slide 24: Struktura chloridu cesného
báze
prostá kubická mřížka (sc)
CsCl (a=0,41 nm)
CuPd (a=0,29 nm)
CuZn (a= 0,29 nm) LiHg (a=0,33 nm)
BeCu (a=0,27 nm)

## Slide 25: Hexagonální struktura s nejtěsnějším uspořádáním (hcp)*
*hexagonal close packed
c/a = 0,633
prostá hexagonální mřížka
báze
Be (c/a=1,581) Zn (c/a=1,861)
Mg (c/a=1,623) Cd (c/a=1,592)
Ti (c/a=1,586) Zr (c/a=1,594)
A
B
A

## Slide 26
A
C
A’
C’
B’
A’
B
A
“soft” α-Mg
“hard” layer
“soft” α-Mg
Mg + Zn + Y  LPSO faze
A
C
A’
C’
B’
A’
B
A
“soft” α-Mg
“hard” layer
“soft” α-Mg
“soft” α-Mg
RE (Zn)
TM (Y)
Rare earth
Transition metals
E. Abe et al., Philos. Mag. Lett. 91 (2011)
K.Kishida et al., Acta Mater 99 (2015).

## Slide 27
Tetrahedra containing H positions. in (b) two U sites are distinguished by different hue of green
Ladislav Havela et al 2023 Rep. Prog. Phys. 86 056501
Primitive cubic, containing 8 U and 32 H atoms
Hydrogen in actinides

## Slide 28: Struktura diamantu
báze
- dvě struktury fcc vzájemně posunuté o jednu čtvrtinu tělesové úhlopříčky
fcc

## Slide 29: Čokoláda a její krystaly
kakaový tuk
- krystaly triglyceridu

## Slide 30: Krystaly čokolády
typ | Jak krystal vzniká | tt / °C
I | rychlé ochlazení taveniny | 17
II | ochlazení taveniny rychlostí ~ 2 °C/min | 21
III | tuhnutí při teplotě (5 °C až 10 °C) skladování typu II při teplotě 5 °C až 10 °C | 26
IV | krystalizace taveniny při teplotě 16 °C až 21 °C skladování typu III při teplotě 16 °C až 21 °C | 28
V | pomalé tuhnutí taveniny (za stálého míchání) s přidáním krystalků typu V (tzv. proces temperování) | 34
VI | skladování typu V (RT) po dobu několika měsíců | 36
Mám chutnat
a dobře vypadat?
skladujte mě při t < 18 °C

## Slide 31: Mřížková energie iontových krystalů
 Max Born - 1910
Max Born (1882-1970)
Nobelova cena (1954)
- za zásadní výzkum v kvantové mechanice, zejména za statistickou interpretaci vlnové funkce
elektrostatická (coulombovská) energie
odpudivá (repulsní) energie
kulová symetrie rozdělení elektrického náboje v iontech
n – určeno z měření stlačitelnosti krystalů  - později vypočítali Madelung, Evjen, Ewald
krystal | n
LiF | 5,9
LiCl | 8,0
LiBr | 8,7
NaCl | 9,1
NaBr | 9,5
Poznámka: Teprve roku 1909 provedl Rutherford svůj slavný pokus na jehož základě roku 1911 publikoval nový model atomu. Born tedy musel vycházet s Thomsonova pudinkového modelu...

## Slide 32: Hustota elektronového rozdělení v základní rovině NaCl
Schoknecht G.: Z. Naturforschg. 12a (1957) 983.

## Slide 33: Madelungova (elektrostatická) energie
Erwin Madelung (1881-1972)
→ hlavní příspěvek k vazební energii iontových krystalů
→ o tom, která struktura bude stabilní pro konkrétní sůl rozhoduje velikost příspěvku Madelungovy a repulsivní energie ke kohézní energii (je nutné uvážit příspěvky vyšších řádů)
→ důležité je znát velikost Madelungovy konstanty
prakticky použitelné metody výpočtu Madelungovy konstanty:
P. P. Ewald (1921), H. M. Evjen (1932)
E. Madelung, Physik Z. 19 (1918) 524.
P.P. Ewald, Ann. Physik 64 (1921) 253.
H.M. Evjen, Phys. Rev. 39 (1932) 675.

## Slide 34: Madelungova energie pro krystal NaCl
tento iont je obklopen: 6 (opačně nabitými) ionty ve vzdálenosti R 12 (stejně nabitými) ionty ve vzdálenosti 8 (opačně nabitými) ionty ve vzdálenosti atd.
Madelungova konstanta
NaCl  = 1,747558…
CsCl  = 1,762670
ZnS (sfalerit)  = 1,6381
ZnS (wurtzit)  = 1,641
další struktury:

## Slide 35: Struktura chloridu sodného
Cl-
Na+
báze
mřížka fcc
NaCl (a=0,56 nm), LiH (a=0,41 nm), KCl, PbS, AgBr, MgO, MnO, KBr

## Slide 36: Struktura chloridu cesného
báze
prostá kubická mřížka (sc)
CsCl (a=0,41 nm)
CuPd (a=0,29 nm)
CuZn (a= 0,29 nm) LiHg (a=0,33 nm)
BeCu (a=0,27 nm)