## Slide 1: Fyzika kondenzovaného stavu (2024-25)
1. prezentace

## Slide 2
SLOUPY PODPÍRAJÍCÍ LIDSKOU CIVILIZACI
- materiály
- komunikace
- informace

## Slide 3: Příklady „pokročilých“ materiálů
biodegradabilní implantáty, stenty,…
materiály se „samoléčebnými“ schopnostmi
superlehké slitiny a kompozity
superplastické materiály
nanokompozity
…

## Slide 4: Hořčíkové biodegradabilní slitiny
- kardiovaskulární stent s řízenou dobou rozkladu v organismu
- šrouby s řízenou dobou rozpadu v organismu

## Slide 5: „Chytré“ materiály
materiál, který se po poškození sám opraví (inspirace v živé přírodě…)
dobře vyřešeno u plastů
v poslední době dobré výsledky i u některých kovových slitin (sebeopravovací akt je zapotřebí inicializovat např. zahřátím poškozeného místa)
Me 262
Kunz, J.: JuveMatter 2016 Kumar, N.et al.: Adv. Mater. Lett. 2020, 11(6), 20061521

## Slide 6: Self-sealing Polymeric Materials
Adv. Mater. Lett. 2020, 11(6), 20061521

## Slide 7: „Self-healing“ procesy ve stavebnictví
Kunz, J.: JuveMatter 2016
Antické stavby: - kameny spojovány maltou (směs vápna a vulkanického popela). Trhlina  dešťová voda  rozpouštění vápna  roztok zaplaví trhlinu  odpaření vody a zacelení trhliny.
Samouzdravování betonu:
- biomineralizace kapsle s mléčnanem vápenatým + vhodné bakterie (přežijí v betonu až 200 let).
Trhlina  voda  bakterie „ožijí“ a metabolicky přeměňují mléčnan vápenatý na lepkavou směs s uhličitanem vápenatým  zacelení trhliny.

## Slide 8: Superplastické materiály
Jak lze vyrobit takové dveře?
superplastické vlastnosti v určitém rozsahu teplot (např. nad 200 °C)
běžná plasticita za nižších teplot
Prep. route | Grain size(m) | T (°C) | SR (s-1) | m | f (%) | Remark | Cit.
RS + HE | 1.2 | 300 | 2.5x10-3 | 0.60 | 1480 |  | [8]
PM+HE | 1.4 | 300 | 1x10-2 | 0.50 | 280* | T/TM=0.62 | [9]
PM+HE | 4.1 | 250 | 310-3 | 0.50 | 430* | T/TM=0.57 | [9]
IM+HE | 5 | 300 | 310-3 | <0.3 | 425* |  | [10]
Superplastické chování slitiny AZ31

## Slide 9: Kompozity
schéma kompozitu
vlákno
matrice
Příklady mikrostruktury kompozitů s kovovou matricí:
hybridní kompozit QE22
AZ91 + 20 obj.% Al2O3
Typy kompozitů:
vláknové - částicové
hybridní
dlouhá vlákna
kontinuální zpevnění
diskontinuální zpevnění
krátká vlákna

## Slide 10
Nanokompozity dvě nebo více složek (částice, vlákna, whiskery, destičky) alespoň jedna ze složek má velikost v nano oboru (10-100 nm).
Nanočástice mají zpravidla zajímavé mechanické, magnetické, elektrické vlastnosti. Hlavním problémem je rovnoměrné rozdělení částic v matrici.
Nanočástice aktivní prvek s odlišnými vlastnostmi od materiálu matrice.
Výsledné vlastnosti nanokompozitů závisí na:
objemovém podílu částic,
geometrii částic,
morfologii částic a orientaci,
vazbě mezi matricí a částicemi.
Nanokompozity

## Slide 11: Nanoparticles:
Al2O3  tetragonal structure
ZrO2  monoclinic structure
Gr
hBN
hexagonal str.
tetragonal
monoclinic
Graphite
Nanocomposites:
Mg + 3 vol.% (n)Al2O3
Mg + 3 vol.% (n)ZrO2
Mg + 3 vol.% (n)Gr
Mg + 3 vol.% (n)hBN

## Slide 12: Internal friction
- the amplitude dependence of the logarithmic decrement
weak bonding between matrix and nanoparticles
strong bonding between matrix and nanoparticles

## Slide 13: Superlehké slitiny
Mg+Li, Mg+Li+Al (  1,5 g/cm3)
Slitina Mg-Li může dokonce plavat na vodě (  1 g/cm3)
Kompozity Mg-Li+krátká vlákna Al2O3 - srovnatelné mechanické vlastnosti s Ti slitinami a ocelemi

## Slide 14
Co jsou
a jak vznikají
kondenzované látky ?

## Slide 15: Kondenzace a tuhnutí
vysoká teplota - zanedbatelný vliv přitažlivých sil - Ek (energie tepelného pohybu částic) převažuje
snižování teploty - přitažlivé síly začínají nabývat na důležitosti - molekulární páry (dvojice) zůstávají déle pohromadě - korelace v pohybu molekul - krátkodobě existující klastry molekul

## Slide 16: Kondenzace a tuhnutí
kondenzační teplota - významná korelace pohybu molekul (vznik kapaliny) - energie přitažlivé interakce  Ek - vliv energie odpudivých sil - krátkodosahové uspořádávání molekul (přeuspořádání po uplynutí relaxační doby) - přitažlivé interakce co nejvíce „stěsnávají“ molekuly - odpudivé interakce zajišťují minimální separaci
další snižování teploty - uspořádávání molekul (resp. atomů, iontů) - tuhnutí  vznik pevné látky (PL)

## Slide 17: Vznik kondenzované fáze
Obrázek převzat z: Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017

## Slide 18: Vznik kondenzované fáze

## Slide 19: Různé způsoby tuhnutí kapalin
krystalizace (Tt) - látka přechází do tuhého stavu v rozmezí zlomku °C - síly vazeb mezi atomy (ionty) jsou více méně stejné
tuhnutí amorfních látek - tuhnutí v určitém teplotním intervalu, není zde „ostrý bod tání“ - síla vazeb mezi molekulami amorfních látek je různá

## Slide 20: Kondenzované látky
kapalné - newtonovské kapaliny - nenewtonowské kapaliny
pevné (hookovské, nehookovské) - krystalické - amorfní - polymery
skla
dělení na kapalné a pevné látky

## Slide 21: Kondenzované látky
pevné látky (hookovské, nehookovské) - krystalické - amorfní
měkké látky (MKL) - mýdlo, kečup, tvaroh, barvy ...) - polymery - kapalné krystaly - kapaliny (newtonovské, nenewtonovské)
dělení na pevné a měkké látky

## Slide 22: Krystalické látky

## Slide 23: Monokrystal

## Slide 24: Polykrystal

## Slide 25
Struktura krystalických látek

## Slide 26: Johannes Kepler (1611) O šestiúhelné sněhové vločce poutavé čtení o „ničem“
v jistém smyslu první krystalografická práce
napsáno roku 1610 v Praze
vyšlo 1611 ve Frankfurtu nad Mohanem

## Slide 27: Nejtěsnější uspořádání koulí v Keplerově podání

## Slide 28: Nejtěsnější uspořádání (tuhých) koulí
ABABAB... (hcp)
ABCABC... (fcc)

## Slide 29: Hexagonální struktura s těsným uspořádáním (hcp)

## Slide 30: Kubické nejtěsnější uspořádání (plošně centrovaná struktura - fcc)

## Slide 32: Lineární mřížka (modelová situace)
translační vektor
báze

## Slide 33: Translační symetrie
a – struktura
b - mříž

## Slide 34: struktura / krystalová mřížka
Kratochvíl B., Jenšovský L: Úvod do krystalochemie. SNTL, Praha 1987.

## Slide 35: Volba počátku mříže (2D)

## Slide 36: Volba základních translací (2D)
buňka

## Slide 37: Primitivní a centrovaná buňka (2D)
PRIMITIVNÍ BUŇKA
- na primitivní buňku připadá jeden mřížový bod
CENTROVANÁ BUŇKA
a – dvojitá
b - trojitá

## Slide 38: Výběr elementární buňky v rovinné mřížce (2D)
Elementární buňka s nejmenším objemem – primitivní buňka

## Slide 39: Primitivní a centrovaná buňka (2D)
primitivní buňka
centrovaná buňka

## Slide 40: Shrnutí – buňka mříže
P – primitivní buňka
I – prostorově centrovaná b.
F – plošně centrovaná buňka
A
B bazálně centrované b.
C
Buňka je (uzavřený) rovnoběžnostěn, v jehož vrcholech se nacházejí mřížkové body. Buňka může být prostorově, nebo plošně centrovaná.

## Slide 41: Základní prvky symetrie krystalů
střed inverze
rovina souměrnosti (zrcadlení)
n-četná rotační osa symetrie
střed inverze - ke každému „bodu“ v krystalu s průvodičem R existuje identický „bod“ s průvodičem –R
rovina souměrnosti (m) - rovina vůči níž jsou obě části krystalové struktury vzájemným zrcadlovým obrazem
n-četná rotační osa - otočením o úhel 2/n se krystal ztotožní sám se sebou

## Slide 42: Další prvky symetrie krystalů
n-četná inverzní osa rotace
n-četná šroubová rotační osa symetrie
translační rovina souměrnosti (skluzová rovina)
n-četná inverzní osa rotace - po rotaci o úhel 2/n kolem této osy a po následující inverzi splyne krystal sám se sebou
n-četná šroubová osa - otočení o 2/n a následující translace o c/n (kde c je nejmenší vzdálenost mezi uzlovými body ve směru osy)
translační rovina souměrnosti (skluzová rovina) - krystalová struktura přechází sama v sebe operací zrcadlení a s ní spojenou translací ve směru rovnoběžném s touto rovinou zrcadlení

## Slide 43: Rotační, rotačně inverzní a rotačně reflexní osy
Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017.

## Slide 44: Šroubové osy

## Slide 45: Bravaisova mřížka
uspořádání nekonečného počtu bodů, z nichž každý má stejné a stejně orientované okolí
každou mřížku charakterizují její základní buňky – rovnoběžnostěny, které mají ve svých vrcholech uzlové body a splňují Bravaisova kritéria
14 mřížek, 7 skupin (krystalových soustav)
všechny mřížky téže krystalové soustavy mají souměrnost definovanou určitým souborem rotačních a inverzních os
August Bravais (1811-1863)
1850: Pojednání o systému bodů pravidelně rozložených na rovině nebo v prostoru (Mémorie sur les systémes par des points distribués reguliérement sur un plan ou dans l‘espace. Journal de l‘Ecole Polytechnique.)

## Slide 46: Bravaisovy buňky
Bravaisova pravidla pro výběr základní buňky
Základní buňka musí mít nejvyšší možný počet pravých úhlů nebo stejných úhlů a nejvyšší možný počet stejných hran.
Symetrie základní buňky musí být shodná se symetrií celé mřížky (krystalu).
Při dodržení předchozích podmínek musí být objem základní buňky minimální.
V případě, kdy symetrie nemůže rozhodnout, vybírá se základní buňka, tak aby její hrany byly co nejkratší.
Aby tyto podmínky mohly být splněny, je třeba ve 14 Bravaisových mřížkách volit i základní buňky, které nejsou primitivní:  bazálně centrované buňky  prostorově centrované buňky  plošně centrované buňky

## Slide 47: Bravaisovy buňky

## Slide 48: Zařazení krystalů do soustav
soustava | minimální souměrnost krystalu
triklinická | osa jednočetná nebo jednočetná inverzní
monoklinická | osa dvojčetná nebo dvojčetná inverzní
rombická | tři dvojčetné osy navzájem kolmé nebo dvě dvojčetné inverzní na sebe kolmé
trigonální | trojčetná osa nebo osa trojčetná inverzní
tetragonální | čtyřčetná osa nebo osa čtyřčetná inverzní
hexagonální | šestičetná osa nebo šestičetná inverzní osa
kubická | čtyři osy trojčetné ve směru tělesových úhlopříček krychle
kubické krystaly – izotropie fyzikálních a mechanických vlastností, krystaly tvaru krychle, oktaedru, tetraedru
trigonální, tetragonální, hexagonální krystaly – anizotropie fyzikálních a mechanických vlastností, krystaly ve tvaru hranolů a jehlanů
triklinické, monoklinické, rombické krystaly – nejvýraznější anizotropie vlastností

## Slide 49: Bravaisovy buňky
Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017

## Slide 50: Bravaisovy buňky – anglické názvy

## Slide 51: Wigner-Seitzova buňka
W-S buňka pro bcc strukturu
W-S buňka pro fcc strukturu
Wigner-Seitzova elementární buňka

## Slide 52: Millerovy indexy
x
y
z

## Slide 53: Millerovy indexy mřížových rovin

## Slide 54: Millerovy indexy (roviny)
- příklady rovin v sc

## Slide 55: Millerovy indexy (značení směrů)

## Slide 56: A ještě několik příkladů značení směrů a rovin...
roviny:
směry:
{100}
{110}
{111}
- konkrétní jeden směr: hkl - všechny krystalograficky ekvivalentní směry: hkl

## Slide 57: Roviny v h.c.p.

## Slide 58: Struktura chloridu sodného
Cl-
Na+
báze
mřížka fcc
NaCl (a=0,56 nm), LiH (a=0,41 nm), KCl, PbS, AgBr, MgO, MnO, KBr

## Slide 59: Struktura chloridu cesného
báze
prostá kubická mřížka (sc)
CsCl (a=0,41 nm)
CuPd (a=0,29 nm)
CuZn (a= 0,29 nm) LiHg (a=0,33 nm)
BeCu (a=0,27 nm)

## Slide 60: Hexagonální struktura s nejtěsnějším uspořádáním (hcp)*
*hexagonal close packed
c/a = 0,633
prostá hexagonální mřížka
báze
Be (c/a=1,581) Zn (c/a=1,861)
Mg (c/a=1,623) Cd (c/a=1,592)
Ti (c/a=1,586) Zr (c/a=1,594)

## Slide 61: Struktura diamantu
báze
- dvě struktury fcc vzájemně posunuté o jednu čtvrtinu tělesové úhlopříčky
fcc