## Slide 1: Fyzika kondenzovaného stavu
5. prezentace
(deformace pevných látek)

## Slide 2
Elastická deformace – vratná deformace, kdy po zániku deformačního napětí nabývá deformovaný vzorek materiálu původních rozměrů
Anelastická deformace
- časově závislá složka elastické deformace Plastická Deformace - způsobuje nevratné změny rozměrů deformovaného vzorku materiálu Creep - časově závislá složka plastické deformace
Typy deformace

## Slide 3: Geometrie plastické deformace krystalů
krystalová struktura vzorku se nemění
po deformaci se na povrchu vzorku objeví skluzové čáry (jejich hustota závisí na stupni deformace)
skluzové čáry tvoří stopy rovin, na kterých došlo k posuvu dvou částí krystalu

## Slide 4: Plastická deformace monokrystalů
Skluzové čáry
Hustota s. č. závisí na stupni deformace
Skluzový systém – rovina a směr skluzu
skluzové čáry
monokrystal
Zn
Skluzový systém
- rovina skluzu - směr skluzu

## Slide 5: Z experimentů plyne
Směr skluzu je totožný se směrem, který je nejhustěji obsazen atomy
Skluzová rovina je rovina nejhustěji obsazená atomy
Skluz nastává v tom skluzovém systému, kde smykové napětí má největší hodnotu

## Slide 6: Schmidův orientační faktor
Schmidův orientační faktor:
S
S1

## Slide 7: Schmidův zákon
Aby mohl nastat skluz v dané skluzové rovině a v daném směru (tj. v určitém skluzovém systému) musí skluzové napětí dosáhnout jisté kritické hodnoty.
Kritické skluzové napětí nezávisí na velikosti tahového napětí .

Monokrystal se začne plasticky deformovat při různém napětí  podle toho, jak je orientován, tedy v závislosti na tom, v jaké poloze (dané úhly  a ) je skluzový systém vůči směru působící deformační síly.
Odpovídající kritické skluzové napětí bude přitom pro různě orientované monokrystaly stejné.

## Slide 8: Kritické skluzové napětí

## Slide 9: Křivka zpevnění
skluz:
s – vzájemné posunutí dvou skluzových rovin
h – kolmá vzdálenost těchto rovin
 působící (aplikované) napětí  nahradíme složkou tohoto napětí spadající do roviny a směru skluzu ( - skluzové napětí)
 závislost = (a) ... křivka zpevnění
koeficient zpevnění:

## Slide 10: Křivka zpevnění monokrystalu fcc
skluz omezen na skluzový systém 111110
 I  10-4G
 II  310-3G
0 – kritické skluzové napětí
0
a  0,2-0,3

## Slide 11: Křivka zpevnění monokrystalu hcp
skluz omezen na bazální skluzový systém
A  10-5-10-4G
A  10-4G
0 – kritické skluzové napětí
a  1-2 (100-200%)

## Slide 12: Skluzová napětí v čistém Mg
Kamado S., Kojima J.: Metall. Sci. Technol. 16 (1998) 45.

## Slide 13: Skluzové systémy
struktura | příklady | směr | rovina
fcc | Cu, Ag, Au, Ni, Al, -Fe | 110 | 111
bcc | -Fe, Mo | 111 | 110
 | W, Nb, Ta |  | 112
hcp | Cd, Zn, Mg | 2110 | (0001)
 | Be | 2110 | 1010
 | Ti, Zr | 2110 | 1010
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 14: Skluzové systémy ve struktuře fcc
111 110
4
3
x
= 12
12 skluzových systémů

## Slide 15: Skluzové systémy ve struktuře hcp

## Slide 16
Plastic deformation of Mg single crystals
The Von Mises rule of 5 independent slip systems for plastic deformation is not fulfilled.
Activation of prismatic and pyramidal systems or twinning is necessary for plastic deformation.
twinning modes: extension twins contraction twins
single crystals: movement of dislocations: (0001) and planes
dislocations are also necessary (RT: CRSS in non-basal planes is too high)
mechanical twinning accommodates deformation at lower temperatures

## Slide 17: Skluzové systémy ve struktuře bcc
48 skluzových systémů
Nejedná se o strukturu s nejtěsnějším uspořádáním.

## Slide 18
Deformace polykrystalických látek

## Slide 19: Deformační napětí
Napětí :
F – deformační síla (kolmá ke směru namáhání)
S – plocha průřezu vzorku
počáteční plocha – smluvní (též inženýrské) napětí
aktuální plocha – skutečné napětí
[ ] = MPa

## Slide 20
Deformace
Relativní deformace r :
l – prodloužení vzorku l0 – počáteční délka vzorku
Skutečná deformace  :
- při deformaci jednoosým tahem
Deformace do lomu f : při dosažení deformace f dochází k lomu (porušení) vzorku.

## Slide 21: Plastická deformace polykrystalů
vznik, pohyb a hromadění dislokací v krystalové mříži
deformační zpevnění je určeno vytvořením dislokační struktury, která vytváří napěťové pole, v němž se musí pohybovat dislokace
doposud nebyl nalezen obecný analytický popis křivek napětí-deformace respektující fyzikální procesy
koeficient zpevnění:
 - napětí  - deformace

## Slide 22
Deformační křivka polykrystalů (modelová situace)

## Slide 23
a- rám
b - příčník
c - pec
d - upínací čelisti
e - vzorek
f - měřící cela
Schéma deformačního stroje
typické experimenty - konstantní rychlost deformace - konstantní deformační napětí (creep) jiný typ stroje - napěťové relaxace

## Slide 24
Deformační stroj
měřící cela
pec
příčník
rám
ovládací prvky
vzorky

## Slide 25: Deformační stroje (KFM)

## Slide 26: Příklad výsledků deformačních experimentů

## Slide 27: Deformační křivky (jednoosý tlak)
- počáteční deformační rychlost 8,310-5 s-1
Deformační křivky kompozitu
Deformační křivky slitiny

## Slide 28: Křivky zpevnění polykrystalů
složitá závislost napětí na strukturních parametrech (koncentrace a rozdělení příměsových atomů, velikost zrn, textura, typ struktury,…)
kinetická rovnice:
strukturní parametry
rychlost plastického tečení
teplota

## Slide 29: Popis plastické deformace
- kinetická rovnice:
- vývoj dislokační struktury probíhá v závislosti na teplotě, rychlosti deformace, historii vzorku, …
- evoluční rovnice:

## Slide 30: Deformační zpevnění
→ s pokračující deformací roste napětí - způsobeno růstem hustoty dislokací
 - faktor interakce dislokací G - smykový modul pružnosti b - velikost Burgersova vektoru  - hustota dislokací
nakupení dislokací před překážkou
zakotvení dislokace dislokacemi lesa

## Slide 31: Procesy zpevnění a odpevnění
v literatuře popsáno mnoho modelů
Lukáčův – Balíkův model:
(a)
(b)
(c)
(d)
(a) znehybnění dislokací na nedislokačních překážkách
(b) znehybnění dislokací na překážkách dislokačního typu
(c) zotavení příčným skluzem s následující anihilací dislokací
(d) zotavení šplháním dislokací

## Slide 32
Skluzový pohyb dislokace
hranová dislokace
šroubová dislokace

## Slide 33: Skluzový pohyb smíšené dislokace

## Slide 34: Deformace dvojčatěním