## Slide 1: Fyzika kondenzovaného stavu
elektrony v pevných látkách, polovodiče

## Slide 2: Paul Karl Ludwig Drude (1863-1906)
1900-1905: vypracoval první (částečně) použitelný mikroskopický model elektrické vodivosti kovů
jde o klasický model založený na kinetické teorii plynů
Předpoklady modelu:
Elektrony se srážejí pouze s ionty mříže.
Elektrony jsou volné, mezi srážkami na ně nepůsobí žádné síly, pohybují se v poli konstantního potenciálu.
Při srážce jsou elektrony náhodně rozptylovány do náhodných směrů.
Střední volná dráha elektronu mezi srážkami je řádu 10-1 nm.

## Slide 3: Poznámky k Drudeho modelu
CO VYSVĚTLUJE
podstatu elektrické vodivosti kovů
podstatu tepelné vodivosti kovů
Ohmův zákon
příčinu elektrického odporu kovů
Wiedemannův-Franzův zákon
neprůhlednost kovů
V ČEM SELHÁVÁ
závislost odporu kovů na teplotě (, ve skutečnosti   T )
- ve skutečnosti je příspěvek volných elektronů k tepelné kapacitě zanedbatelně malý
Wiedemannův-Franzův zákon:
 - součinitel tepelné vodivosti  - měrná elektrická vodivost
Pohyblivost e:
- Problematika složitých mikrofyzikálních procesů při transportu elektronů v různých látkách se zjednodušuje na různou pohyblivost v těchto látkách. Pohyblivost je materiálovým parametrem. n klesá s rostoucí teplotou.

## Slide 4: Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (1868-1951)
1928: kvantový model volných elektronů v kovech Sommerfeld A.: Z. Physik 47 (1928) 1.
kráter na odvrácené straně měsíce
planetka č. 32809 (objevena 1990)
84 krát nominován na Nobelovu cenu (nikdy ji nedostal)
doktorandi (např.): Peter Debye, Hans Bethe, Walter Heitler, Paul Ewald, Alfred Landé, Isidor Rabi, Linus Pauling...
Převzato z: Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017.

## Slide 5: Fermiho energie některých kovů
Kov | Fermiho energie / eV
lithium | 4,72
sodík | 3,12
hliník | 11,8
draslík | 2,14
cesium | 1,53
měď | 7,04
zinek | 11,0
stříbro | 5,51
zlato | 5,54

## Slide 6: Poměry m*/m na Fermiho ploše pro některé kovy
kov | m*/m
lithium | 1,2
beryllium | 1,6
sodík | 1,2
hliník | 0,97
kobalt | 14
nikl | 28
měď | 1,01
zinek | 0,85
stříbro | 0,99
platina | 13

## Slide 7: Charakteristiky elektronového plynu pro některé kovy
kov | valence | NVe / 1028 m-3 | kF / 1010 m-1 | EF / eV | ħp / eV
Li | 1 | 4,63 | 1,11 | 4,71 | 8,0
Na | 1 | 2,53 | 0,92 | 3,15 | 5,91
K | 1 | 1,32 | 0,75 | 2,04 | 4,27
Rb | 1 | 1,07 | 0,70 | 1,78 | 3,85
Cs | 1 | 0,87 | 0,64 | 1,54 | 3,46
Be | 2 | 24,63 | 1,93 | 14,3 | 18,5
Mg | 2 | 8,6 | 1,37 | 7,12 | 11,0
Ca | 2 | 4,6 | 1,11 | 4,68 | 8,0
Zn | 2 | 13,14 | 1,57 | 9,44 | 13,4
Al | 3 | 18,07 | 1,75 | 11,66 | 15,8
Pb | 4 | 13,19 | 1,57 | 9,46 | 13,5
Podle: Myers H.P.: Introductory Solid State Physics. CRC Press, London 2002.

## Slide 8: Měrný elektrický odpor
Matthiessenovo pravidlo:
T – měrný odpor způsobený rozptylem elektronových vln na nehomogenitách hustoty způsobených tepelnými kmity mříže
i – měrný odpor způsobený rozptylem elektronových vln na nehomogenitách hustoty způsobených příměsovými atomy (statickými poruchami mříže)
d – měrný odpor způsobený rozptylem elektronových vln na nehomogenitách hustoty způsobených deformacemi krystalu
 = T + i + d
Při T  0 představují příspěvky i a d tzv. zbytkový odpor.

## Slide 9: Teplotní závislost elektrického odporu dvou vzorků draslíku různé čistoty v oblasti nízkých teplot
MacDonald D.K.C., Mendelssohn K.: Proc. Roy. Soc. (London), A 202 (1950) 103.

## Slide 10: Pásový diagram izolantu a polovodiče
Eg < 3 eV – polovodič
Eg > 3 eV – izolant
efektivní hmotnost díry
efektivní hmotnost elektronu
orientačně:

## Slide 11: Pásový model elektronové struktury PL
 vznik pásové struktury
lithium
(1s2 2s1)
sodík
(1s2 2s1 2p6 3s1)
Převzato z: Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017.

## Slide 12: Rovinná reprezentace polovodičového krystalu (Si)
vlastní polovodič
polovodič N
polovodič P
Si...n = 1010 cm-3... (T = 300 K) Ge... n = 1013 cm-3... (T = 300 K)  = (10-2 – 109) cm
/ vodiče...   10-6 cm / / izolanty...   1014 cm /
donory např. P, As, Sb
akceptory např. B, Al, Ga, In

## Slide 13: Příměsové polovodiče
typ N
typ P
donory – 5 valenčních elektronů (arsen, fosfor,…)
akceptory – 3 valenční elektrony (bór, hliník,…)

## Slide 14: „Metalurgický“ přechod PN
Vobecký J., Záhlava V.: ELEKTRONIKA součástky a obvody, principy a příklady. Grada, Praha 2001.

## Slide 15: Dynamická rovnováha na PN přechodu
Vobecký J., Záhlava V.: ELEKTRONIKA součástky a obvody, principy a příklady. Grada, Praha 2001.

## Slide 16: Pásový diagram p-n přechodu

## Slide 17: P-N přechod – energetické hladiny
Valenta J.: Modrá je dobrá. PMFA 60 (2015) 1.
(ktechnics.com)
P, N samostatně
P-N přechod (Uext=0)
P-N přechod (propustný směr)

## Slide 18: Přechod kov-polovodič

## Slide 19: Některé důležité polovodičové materiály
Valenta J.: Modrá je dobrá. PMFA 60 (2015) 2.

## Slide 20: Schockleyho rovnice polovodičové diody
j0
U – napětí na diodě Dn, Dp – difúzní koeficient elektronů, děr Ln, Lp – difúzní délka
NA, ND – koncentrace akceptorů, donorů
j – proudová hustota
- saturační proudová hustota

## Slide 21: Tranzistor
1947 – William Bradford Schockley, John Bardeen, Walter Houser Brattain (Nobelova cena 1956)

## Slide 22: Bipolární tranzistor
Zjednodušená struktura bipolárního tranzistoru NPN a PNP
diskrétní tranzistor
tranzistor z integrovaného obvodu
Vobecký J., Záhlava V.: Elektronika. GRADA, 2001.

## Slide 23: Základní zapojení tranzistoru

## Slide 24: Princip tranzistorového zesilovače (zapojení se společným emitorem)

## Slide 25: Tyristor
A – anoda K – katoda G – řídící elektroda B – blokovací oblast
Baník R., Baník I.: Polovodiče v obrazových úlohách (2. díl).SPN Praha 1987.
řídící obvod
pracovní obvod